| 序号 | 受检企业名称 | 地 址 | 样品  名称 | 型号规格 | 商标 | 标注生产  日期 | 检验项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮州市潮安区佳尔丽不锈钢实业有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇丽三村工业区（潮汕公路西侧） | 女皇炊具系列特高锅 | 26cm | 皇室菲 | 2019.3 | 理化指标 | 合格 |
| 2 | 潮州市潮安区彩塘镇明佳五金厂 | 潮州市潮安区彩塘镇华一村南塘洋工业区 | 不锈钢方盘（加厚） | 40cm×30cm | MINGHE  XING | 2019.4 | 理化指标 | 合格 |
| 3 | 潮州市潮安区彩塘镇华德不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区彩塘镇华二路中段 | 反边味斗盆 | 26cm | 华宝 | 2018.10 | 理化指标 | 合格 |
| 4 | 潮州市潮安区朝发不锈钢制品有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇新联村新池顶 | 乐厨多用汤盆 | 24cm | 朝发厨具 | 2018.12 | 理化指标 | 合格 |
| 5 | 潮州市潮安区彩塘镇创诚发不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区彩塘镇仙一村鳗场 | 韩式圆盘 | 20cm | 创诚 | 2019.3 | 理化指标 | 合格 |
| 6 | 潮州市潮安区志同五金实业有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇仙二村东彩路南侧 | 快餐方盘 | 36×27 | 志同 | 2019.4 | 理化指标 | 合格 |
| 7 | 潮州市潮安区基富五金制品有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇新联十二车路 | 不锈钢苹果火锅 | 26cm | 基富 | 2019.5 | 理化指标 | 合格 |
| 8 | 潮州市潮安区彩塘华群五金制品厂 | 潮州市潮安区彩塘华桥管区 | 砂光调料缸 | 20cm | 华群  亿家福 | 2019.5 | 理化指标 | 合格 |
| 9 | 潮州市潮安区联发不锈钢实业有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇东里村彩里路头6号 | 联发304  精品碗 | 12cm | 联发 | 2019.4 | 理化指标 | 合格 |
| 10 | 潮州市潮安区东凤镇贤明不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区东凤镇儒士村东边路蟹池 | 304#双层  奶锅 | 18cm | 美思巧 | 2018.12 | 理化指标 | 合格 |
| 11 | 潮州市潮安区彩塘镇南通五金制品厂 | 潮州市潮安区彩塘镇宏三村工业区 | 弧形汤锅 | 16cm | 升腾 | 2019.2 | 理化指标 | 合格 |
| 12 | 潮州市雅特丽不锈钢实业有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇彩塘村三支渠旗杆脚 | YTL-5  双层磁化  茶叶罐 | 圆5号 | 雅特丽 | 2019.3 | 理化指标 | 合格 |
| 13 | 潮州市潮安区彩塘精工五金制品厂 | 潮州市潮安区彩塘镇宏安路 | 氩弧焊双层隔热碗 | 12cm | 精工 | 2018.12 | 理化指标 | 合格 |
| 14 | 潮州市潮安区彩塘镇润易五金制品厂 | 潮州市潮安区彩塘镇金四杨村中区五巷 | 精抛冰夹 | RY-JPBJ-6A；L=18cm | 润易 | 2019.6.27 | 理化指标 | 合格 |
| 15 | 潮州市潮安区彩塘镇美胜五金厂 | 潮州市潮安区彩塘镇水美水环北路26号 | 双层口杯 | 7cm | / | 2019.5 | 理化指标 | 合格 |
| 16 | 潮州市潮安区恒康不锈钢制品有限公司 | 潮州市潮安区东凤镇德修村水清秋片 | 304#唯美欧式汤盆22cm | 22cm | 恒康 | 2019.6.8 | 理化指标 | 合格 |
| 17 | 潮州市潮安区东凤雅翊思不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区东凤镇下张村上塭顶片 | 不锈钢双层提锅 | 1.6L | 雅工 | 2019.6.1 | 理化指标 | 合格 |
| 18 | 潮州市潮安区东凤镇东阳五金制品厂 | 潮州市潮安区东凤镇龙甲村水尾片 | 不锈钢双层保温苹果便当盒 | 1300ml | 银得宝 | 2019.4.3 | 理化指标 | 合格 |
| 19 | 潮州市潮安区沙溪镇骏鹏不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区沙溪镇上西林村光祖路 | 不锈钢锅具 | 28cm | / | 2019年6月1日 | 理化指标 | 合格 |
| 20 | 潮州市潮安区金石镇信业五金厂 | 潮州市潮安区金石镇黄厝村学校前 | 无磁反边多用盆 | 22cm | 信业 | 2019年1月 | 理化指标 | 合格 |
| 21 | 广东建丽不锈钢实业有限公司 | 潮州市潮安区彩塘丽塘沟仔尾三片 | 单底火锅26 | 26cm | 建丽 | 2019年5月 | 理化指标 | 合格 |
| 22 | 潮州市潮安区富达成不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区东凤镇龙甲水尾片 | B型鸣笛  水壶 | 18cm | 达成 | 2019.3 | 理化指标 | 合格 |
| 23 | 潮州市潮安区彩塘镇东方不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区彩塘东里村 | 码斗 | 22cm | 健乐 | 2019.5 | 理化指标 | 合格 |
| 24 | 潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司 | 潮州市潮安区彩塘新潮汕公路玉林路口宏四工业区 | 分数盆 | 1/3×10 32cm×18cm | 华南 | 2019.5 | 理化指标 | 合格 |
| 25 | 潮州市潮安区彩塘镇雄光不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区彩塘镇彩东路5号 | 韩式快餐杯 | 14cm | 朝合 | 2019.5 | 理化指标 | 合格 |
| 26 | 潮州市潮安区彩塘镇广发五金制品厂 | 潮州市潮安区彩塘华桥村 | 面盆28# | 28cm | 金奥丝 | 2019.5 | 理化指标 | 合格 |
| 27 | 潮州市潮安区彩塘粤联五金厂 | 潮州市潮安区彩塘镇彩塘村新联路彩联中学左旁 | 粤联简约  马克杯 | 9cm | 粤联 | 2019年5月 | 理化指标 | 合格 |
| 28 | 潮州市潮安区茂盛年华杯业有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇院前村头池二堆片 | 乐活提锅新一代保温（鼓形）1.6L | 1.6L | 茂盛年华 | 2019年5月 | 理化指标 | 合格 |
| 29 | 潮州市潮安区彩塘镇高盛不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区彩塘镇坽头村沟边片 | 无磁量酒器 | 1斤 | 高盛 | 2019.6 | 理化指标 | 合格 |
| 30 | 潮州市潮安区金石镇豪派五金制品厂 | 潮州市潮安区金石镇辜厝村工业区 | 18cm精钢加厚单柄奶锅 | 18cm | 安派 | 2019年6月 | 理化指标 | 合格 |

注：本次的抽样机构和承检机构为广东五研检测技术有限公司。