2021年潮州市潮安区食品用塑料容器工具

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品30个，其中20个作为检验样品，10个作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 游离酚特定迁移量(蒸馏水)（限PC材质） | GB 31604.46-2016 |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 31604.19-2016 |
| 8 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC材质） | GB 31604.31-2016 |
| 9 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 31604.21-2016 |
| 10 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 11 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 12 | 特定迁移总量（以甲醛计） | GB 31604.48-2016 |
| 13 | 三聚氰胺特定迁移量 | GB 31604.15-2016 |
| 注：需根据企业提供的材料在GB 4806.6-2016及卫健委相关公告中所规定的对应树脂品种要求，确定是否检测项目6游离酚特定迁移量(蒸馏水)（限PC材质）和项目7特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

- GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 18006.1-2009塑料一次性餐饮具通用技术要求；

GB/T 32094-2015塑料保鲜盒；

QB/T 1870-2015塑料菜板；

QB/T 2357-1998聚酯(PET)无汽饮料瓶；

QB/T 2460-1999聚碳酸酯（PC）饮用水罐；

QB/T 4049-2010塑料饮水口杯；

QB/T 1999-1994 密胺塑料餐具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。