2021年潮州市潮安区食品包装膜、袋

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。

袋类产品：每批次产品抽取样品从3箱中抽取60个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。

- 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邻苯二甲酸二甲酯（DMP） | GB 31604.30-2016 |
| 2 | 邻苯二甲酸二乙酯（DEP） |  |
| 3 | 邻苯二甲酸二烯丙酯（DAP） |  |
| 4 | 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP） |  |
| 5 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） |  |
| 6 | 邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯（DMEP） |  |
| 7 | 邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯（BMPP） |  |
| 8 | 邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯（DEEP） |  |
| 9 | 邻苯二甲酸二戊酯（DPP） |  |
| 10 | 邻苯二甲酸二己酯（DHXP） |  |
| 11 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP） |  |
| 12 | 邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯（DBEP） |  |
| 13 | 邻苯二甲酸二环己酯（DCHP） |  |
| 14 | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） |  |
| 15 | 邻苯二甲酸二苯酯（DPhP） |  |
| 16 | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） |  |
| 17 | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP） |  |
| 18 | 邻苯二甲酸二壬酯（DNP） |  |
| 19 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 20 | 苯类溶剂残留量 |  |
| 注： ①本次邻苯二甲酸酯项目检测，不做迁移量测定，其结果不做评判； ②接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，加贴相应标识后入库； ③样品须用高阻隔性能的塑料袋（如铝塑复合袋）或所抽样品本身制成的袋在企业密封，包装样品的塑料袋应由企业提供项目检验后，溶剂残留量项目不合格不进行复检。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定原则

- 3.1依据标准

GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

QB/T 1871-1993双向拉伸尼龙（BOPA）低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋

GB/T 18192-2008  液体食品无菌包装用纸基复合材料

GB/T 18454-2019  液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 18706-2008  液体食品保鲜包装用纸基复合材料

GB/T 19741-2005  液体食品包装用塑料复合膜、袋

《食品用塑料包装容器工具等制品生产许可实施细则》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。