2025年潮州市潮安区食品用复合膜、袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。

袋类产品：每批次产品抽取3箱，每箱中各抽取30个×2（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为2份，其中30个×3作为检验样品，30个×3作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂残留总量 | GB 31604.60-2024 |
| 2 | 苯类溶剂残留量 |  |
| 3 | 剥离力 | GB/T 8808-1988 |
| 4 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-2021 |
| 5 | 氧气透过量 | GB/T 1038.1-2022 |
| 注： ①接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，加贴相应标识后入库； ②样品须用高阻隔性能的塑料袋（如铝塑复合袋）或所抽样品本身制成的袋在企业密封，包装样品的塑料袋应由企业提供。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10004—2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》

GB/T 18192—2008 《液体食品无菌包装用纸基复合材料》

GB/T 18454—2019 《液体食品无菌包装用复合袋》

GB/T 18706—2008 《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》

GB/T 19741—2005 《液体食品包装用塑料复合膜、袋》

QB/T 1871—1993 《双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋》

QB/T 2197—1996 《榨菜包装用复合膜、袋》

QB/T 2197—2024 《酱腌菜包装用复合膜、袋》

食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定（苯类溶剂残留量除外）。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

因溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）易挥发、不稳定等特点，长期存放影响其残留本体含量，故溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）项目不合格不进行复检。